# Text boxes

614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 114

Тел.:8 (342) 237-09-14, 8 (342) 236–38–75

E-mail: UralHimGroup@mail.ru

Грунтовка ВЛ-02

ГОСТ 12707-77

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Технические характеристики:

Грунтовка ВЛ-02 представляет собой двухупаковочный материал на основе суспензии грунтовочных кронов в растворе поливинилбутираля, и кислотного разбавителя (раствор фосфорной кислоты в спирте).

Для приготовления композиции основу грунтовки смешивают с кислотным разбавителем в соотношении (по массе) - 4:1

Жизнеспособность материалов после смешивания компонентов при 20С не менее 6 часов.

Время высыхания одного слоя покрытия грунтовки  до степени 3 при 20С не более 30 минут

Цвет: - зеленовато - желтый.

Теоретический расход на однослойное покрытие  - 200 - 250 г/м2

Рекомендованная толщина одного слоя покрытия при однослойном нанесении - 25- 30 мкм.

Рекомендуемое количество слоев - 1÷2.

Покрытие полуглянцевое, лессирующее (просвечивающее).

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

# Условия нанесения

Перед применением необходимо убедиться, что основа грунтовки хорошо перемешана и однородна по своему объему тарного места. Для приготовления композиции основу грунтовки смешать с кислотным разбавителем в соотношении (по массе)  - 4:1 и тщательно перемешать не менее 10 мин. После приготовления  грунтовки выдерживают в течение 30мин. и разбавляют растворителем до рабочей вязкости. Грунтовку допускается разбавлять растворителями 648, Р-6,толуолом и ксилолом не более 20% по массе. Если в кислотном разбавителе есть осадок, его отфильтровывают через 3-4 слоя марли. Грунтовка наносится на поверхность изделия пневмо - или безвоздушным распылением, кистью, валиком.

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов-2, степень обезжиривания -1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa21|2 St3)

Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской -1 сутки.

Срок выдержки грунтовочного покрытия до последующего нанесения лакокрасочного материала не более 14 суток.