# Text boxes

ООО «УралХимГрупп»	Эмаль УР-5251 «Союзпротектор»

Описание продукта							Полиуретановая эмаль

_______________________________________________________________________________________________________

Назначение	 Эмаль полиуретановая УР-5251 «Союзпротектор» предназначена для долговременной защиты от коррозии металлических, бетонных, полимерных, деревянных конструкций:

- Отличительная химическая стойкость (нефть, газ, пластовая вода);

- Температура эксплуатации покрытия +80ºС;

- Высокая гидрофобность покрытия;

- Высокая абразивная стойкость;

- Превосходная эластичность;

- Высокая адгезия к различным подложкам;

- Отличительная гладкость покрытия.

_______________________________________________________________________________________________________

Практическая информация

Цвет 			Зеленый, синий, черный, серый, красно-коричневый.

Сухой остаток				70%

Соотношение компонентов	на 100 м.ч. компонента А добавить 4 м.ч. компонента Б.

Толщина нанесения			50-350 мкм

Методы нанесения	Безвоздушное распыление, кисть, валик

Время отверждения одного слоя не более	180 мин.

Полный набор прочности		3-5суток

Температура отверждения		5 - 35ºС

_____________________________________________________________________________________

Подготовка поверхности

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнений. Перед нанесением поверхности быть осмотрены и очищены в соответствии со стандартом ISO 8504:2000.

Удалить брызги металла, заровнять сварные швы и острые кромки, масленые включения.

Производится абразивоструйная очистка до степени минимум SA2.5

(ISO 8501-1).

Рекомендован острый, угловатый профиль поверхности в 75-125 мкм.

Эмаль наносится не позднее, чем 24 часа после абразивоструйной обработки, в случае появления признаков окисления поверхности, произвести повторную обработку в соответствии вышеуказанным стандартом.

Дефекты поверхности, обнаруженные в результате абразиваструйной очистки, должны быть удалены или обработаны соответствующим образом.

_____________________________________________________________________________________

Использование 	Эмаль поставляется в двух емкостях (компонент А, компонент Б). Хранение компонентов, смешивание и нанесение строго в соответствии с руководством о хранении и использовании материалов.

Перед применением компоненты тщательно перемешать до исчезновения осадка.

Для нанесения эмали рекомендовано безвоздушное распыление, кисть, валик. Нанесение производят до необходимой (расчетной) толщины покрытия.

Нанесение эмали строго по технологическому регламенту.

По окончании производства окрасочных работ необходимо удалить весь продукт из шлангов, пистолета и тщательно промыть растворителем Толуол. Рекомендовано производить периодическую промывку оборудования в течение рабочего дня.

_______________________________________________________________________________________________________

Покрытие	Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с руководством по применению и использованию УР-5251 «Союзпротектор».

Данное описание не дает полной информации об эмали, условии хранения, применения и эксплуатации.

Покрытие на основе эмали УР-5251 «Союзпротектор» является самостоятельным покрытием, но в случае необходимости производства ремонтных работ или других ситуаций специалисты «УралХимГрупп» разработают необходимый технологический регламент и предоставят информацию о совместимости эмали УР-5251 «Союзпротектор» с другими покрытиями.

_______________________________________________________________________________________________________

Меры безопасности	Эмаль УР-5251 «Союзпротектор» предназначена для профессионального использования на промышленных объектах. Все работы по нанесению и использованию эмали должны производиться в соответствии с требованиями, стандартами и правилами организаций.

Вентиляция и индивидуальные средства защиты (капюшоны, маски, респираторы) должны использоваться в момент нанесения и сушки покрытия.

Должны использоваться индивидуальные средства защиты, чтобы избежать контакта эмали с кожей и попадания в глаза (спецодежда, перчатки, очки, маски, защитные кремы и т.д.).

Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями, сертификацией и сведениями о безопасности компонентов эмали.

Подробные меры безопасности зависят от условий и методов нанесения, в случае необходимости обратитесь к специалистам «УралХимГрупп».

_______________________________________________________________________________________________________

Упаковка	Эмаль УР-5251 «Союзпротектор» двухкомпонентная отпускается в ведрах по 20кг (компонент А и компонент Б).

_____________________________________________________________________________

Хранение	Гарантийный срок хранения эмали УР-5251 «Союзпротектор» - 12 месяцев в оригинальной герметично закупоренной таре при температуре 20±5ºС в сухом, темном месте в дали от источников тепла и открытого огня.

По истечении гарантийного срока хранения необходима повторная проверка характеристик компонентов (основы и отвердителя) эмали, для этого необходимо связаться со специалистами ООО «УралХимГрупп», сообщить номер партии и количество.

На каждую партию имеется образец «свидетель», на котором и будут произведены повторный анализ.

ООО «УралХимГрупп» г. Пермь

По интересующим Вас вопросам обратитесь за консультацией к специалистам.

Тел.8-342-237-09-14

.