# Text boxes

ООО «УралХимГрупп»				Эмаль ЭПФМ-6789-ГС

ТУ 2313-001-69877455-2012

Эпоксидно-новолачная грунт - эмаль для создания покрытия  внутренней и наружной поверхности систем трубопроводов и резервуаров транспортирования и хранения  углеводородов и химически активных веществ

_______________________________________________________________________________________________________

Назначение	ЭПФМ-6789-ГС со следующими характеристиками:

- Отличительная химическая стойкость (нефть, газ, пластовая вода, щелочи, кислоты и их основания);

- Температура эксплуатации покрытия -60ºС - +280ºС;

- Пиковая температура эксплуатации +320ºС;

- Высокая гидрофобность покрытия;

- Возможность многократного пропаривания металла с покрытием (не менее 12-ти циклов при температуре пара до +200ºС и давлении 9-12 атм.);

- Высокая абразивная стойкость;

- Превосходная эластичность;

- Высокая адгезия к различным подложкам;

- Отличительная гладкость покрытия;

- Возможность нанесение покрытия за один слой 150-500мкм.

_______________________________________________________________________________________________________

Практическая информация Цвет 			Зеленый, синий, черный, серый, красно-коричневый.

Сухой остаток, %							100

Соотношение компонентов	соотношение			А:Б = 1: 0,50

Толщина нанесения						150 - 500 мкм

Адгезия к металлической подложке, балл не более (при 350 мкм.)		1

Адгезия к металлической подложке, Х-образный разрез (более 350 мкм.)	0

Относительная твердость отвержденного покрытия

(прибор 2124 ТМЛ), усл.ед.						0,72

Прочность при ударе, См.						50

Прочность при обратном ударе, См.					30

Разрушающее напряжение на разрыв, МПа не менее			36

Методы нанесения	Безвоздушное распыление с раздельной подачей основы и отвердителя

Время отверждения при температуре 20°С, минут			60

Время отверждения при температуре 80°С, минут			20

Время отверждения при температуре 150°С, минут			5

Полный набор прочности (до эксплуатации изделий) 		    7 суток

_____________________________________________________________________________________

Подготовка поверхности	Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнений. Перед нанесением поверхности быть осмотрены и очищены в соответствии со стандартом ISO 8504:2000.

Удалить брызги металла, заровнять сварные швы и острые кромки, масленые включения.

Производится абразивоструйная очистка до степени минимум SA2.5

(ISO 8501-1).

Рекомендован острый, угловатый профиль поверхности в 75-125 мкм.

Эмаль наносится не позднее, чем 24 часа после абразивоструйной обработки, в случае появления признаков окисления поверхности, произвести повторную обработку в соответствии вышеуказанным стандартом.

Дефекты поверхности, обнаруженные в результате абразиваструйной очистки, должны быть удалены или обработаны соответствующим образом.

_____________________________________________________________________________________

Использование 	Эмаль поставляется в двух емкостях (компонент А, компонент Б).

Перед применением компоненты тщательно перемешать до исчезновения осадка.

Для нанесения эмали рекомендовано безвоздушное распыление с раздельной подачей компонентов. Нанесение производят до необходимой (расчетной) толщины покрытия.

Применение растворителей для эмали ЭПФМ-6789-ГС не допускается.

Нанесение эмали строго по технологическому регламенту.

По окончании производства окрасочных работ необходимо удалить весь продукт из шлангов, пистолета и тщательно промыть растворителем 646, Р-4, Р-5, Р-5А. Рекомендовано производить периодическую промывку оборудования в течение рабочего дня.

_______________________________________________________________________________________________________

Покрытие	Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с руководством по применению и эксплуатации  ЭПФМ-6789-ГС.

Данное описание не дает полной информации об эмали, условии хранения, применения и эксплуатации.  Для получения более подробной информацией обратитесь в офис компании УралХимГрупп.

Покрытие на основе эмали ЭПФМ-6789-ГС является самостоятельным покрытием, но в случае необходимости производства ремонтных работ или других ситуаций специалисты УралХимГрупп разработают необходимый технологический регламент и предоставят информацию о совместимости эмали ЭПФМ-6789-ГС с другими покрытиями.

_______________________________________________________________________________________________________

Меры безопасности	Эмаль ЭПФМ-6789-ГС предназначена для профессионального использования на промышленных объектах. Все работы по нанесению и использованию эмали должны производиться в соответствии с требованиями, стандартами и правилами организаций.

Вентиляция и индивидуальные средства защиты (капюшоны, маски, респираторы) должны использоваться в момент нанесения и сушки покрытия.

Должны использоваться индивидуальные средства защиты, чтобы избежать контакта эмали с кожей и попадания в глаза (спецодежда, перчатки, очки, маски, защитные кремы и т.д.).

Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями, сертификацией и сведениями о безопасности компонентов эмали.

Подробные меры безопасности зависят от условий и методов нанесения, в случае необходимости обратитесь к специалистам УралХимГрупп.

_______________________________________________________________________________________________________

Упаковка	Эмаль ЭПФМ-6789-ГС двухкомпонентная отпускается в ведрах по 20кг,  также в бочках 200 литров (компонент А и компонент Б).

_____________________________________________________________________________

Хранение	Гарантийный срок хранения эмали ЭПФМ-6789-ГС - 12 месяцев в оригинальной герметично закупоренной таре при температуре 20±5ºС в сухом, темном месте в дали от источников тепла и открытого огня.

По истечении гарантийного срока хранения необходима повторная проверка характеристик компонентов (основы и отвердителя) эмали, для этого необходимо связаться со специалистами УралХимГрупп, сообщить номер партии и количество.

На каждую партию имеется образец «свидетель», на котором будет произведен повторный анализ.

ООО «УралХимГрупп» 614068, г. Пермь, ул. Пушкина,114

По интересующим Вас вопросам обратитесь за консультацией к специалистам.

Тел.8-342-237-09-14; 8-912-49-47-247

http: уралхимгрупп.рф; E-mail: UralHimGroup@mail.ru

С уважением коллектив УралХимГрупп.