# Text boxes

ООО «УралХимГрупп»				 REZOLEN

ТУ 2250-002-69877455-2015

Двухкомпонентный эпоксидно-новолачный клей

______________________________________________________________________________________________________

Назначение	Предназначен для склеивания, герметизации, заливки и ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д.

_____________________________________________________________________________

Практическая информация

- Отличительная химическая стойкость (нефть, газ, пластовая и морская вода, щелочи, кислоты и их основания);

- Температура эксплуатации  				-60ºС -  +280ºС;

- Пиковая температура эксплуатации				 +320ºС;

- Высокая гидрофобность;

- Высокая абразивная стойкость;

- Превосходная эластичность;

- Превосходная адгезия к различным подложкам.

_______________________________________________________________________________________________________

Характеристики 		Цвет 			Серый, черный, синий, красно-коричневый.

Сухой остаток	, %						100

Соотношение компонентов	соотношение А : Б = 		1 : 0,5

Динамическая вязкость, при 35°С				1760

Разрушающее напряжение при сдвиге, МПа	не менее	11

Разрушающее напряжение на разрыв, МПа не менее		36

Разрушающее напряжение на разрыв, (алюминий),

МПа не менее							6

Адгезия к металлической подложке, балл не более		1

Относительная твердость отвержденного клея, усл.ед.	0,70

Методы нанесения:	Картридж для двухкомпонентных клеев, наливом, окунанием, кисть, валик, шпатель.

Время отверждения при температуре 20ºС, мин.		60

при температуре 80ºС, мин.		20

при температуре 150ºС, мин.		10

___________________________________________________________________________________

Подготовка поверхности

Все склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнений. Перед нанесением поверхности должны быть осмотрены и очищены.

Для металла производится очистка от окалины с помощью наждачной бумаги, для крупногабаритных изделий производится абразивоструйная очистка до степени минимум SA2.5 (ISO 8501-1).

Степень запыленности поверхности металла перед нанесением клея должна быть не более 2 степени по ISO 8502-3.

Рекомендован острый, угловатый профиль поверхности в 45-125 мкм.

_____________________________________________________________________________________

Использование клея 	REZOLEN поставляется в двух емкостях (компонент А, компонент Б). Хранение компонентов, смешивание и нанесение строго в соответствии с руководством о хранении и использовании материалов.

Перед применением компоненты тщательно перемешать до исчезновения осадка.

Для склеивания необходимо соединить компонент А и Б в необходимой пропорции, тщательно перемешать.

Для использования картриджа необходимо открыть конец носика двойного шприца. Навинтить насадку - миксер. Нанести смесь на обе склеиваемые поверхности. Соединить склеиваемые части и зафиксировать. Излишки клея убрать немедленно. Носик шприца очистить тканью и плотно закрыть специальным колпачком.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по применению и эксплуатации на клей REZOLEN.

Данное описание не дает полной информации о продукте, условии хранения, применения и эксплуатации.  Для получения более подробной информацией обратитесь в офис компании УралХимГрупп.

REZOLEN является самостоятельным клеевым соединением, но в случае необходимости производства ремонтных работ или других ситуаций специалисты УралХимГрупп разработают необходимый технологический регламент.

_______________________________________________________________________________________________________

Меры безопасности	Клей предназначен для профессионального использования на промышленных объектах. Все работы по нанесению и использованию клея должны производиться в соответствии с требованиями, стандартами и правилами организаций.

Должны использоваться индивидуальные средства защиты, чтобы избежать контакта клея и его компонентов с кожей и попадания в глаза (спецодежда, перчатки, очки, маски, защитные кремы и т.д.).

При попадания клея на кожу или в глаза, требуется немедленно промыть их с помощью струи воды не менее 15 минут.

Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями, сертификацией и сведениями о безопасности компонентов клея.

Подробные меры безопасности зависят от условий и методов нанесения, в случае необходимости обратитесь к специалистам УралХимГрупп.

_______________________________________________________________________________________________________

Упаковка клея	REZOLEN двухкомпонентный отпускается в картридже для двухкомпонентных клеев по 50 мл, 225 мл, 450 мл, в банке жестяной по 2,0 кг,

4,0 кг, а также в ведрах в по 20кг, в бочках 200 литров (компонент А и компонент Б).

_____________________________________________________________________________

Хранение	Гарантийный срок хранения клея REZOLEN - 12 месяцев в оригинальной герметично закупоренной таре при температуре 20 ± 5ºС в сухом, темном месте в дали от источников тепла и открытого огня.

По истечении гарантийного срока хранения необходима повторная проверка характеристик компонентов (основы и отвердителя) клея, для этого необходимо связаться со специалистами ООО «УралХимГрупп», сообщить номер партии и количество.

На каждую партию имеется образец «свидетель», на котором будет произведен повторный анализ.

ООО «УралХимГрупп» 614068, г. Пермь, ул. Пушкина,114

По интересующим Вас вопросам обратитесь за консультацией к специалистам.

Тел.8-342-237-09-14; 8-912-49-47-247

http: уралхимгрупп.рф; E-mail: UralHimGroup@mail.ru

С уважением коллектив УралХимГрупп.